| Количество негодных брусьев в «кусте» | Направление | Допускаемая скорость, км/час |
| --- | --- | --- |
| 4 | Прямое | 60/40 |
| 5 |  | 40/25 |
| 6 и более |  | 15 или закрытие движения при ширине колеи более 1545 мм |
| 4 | Боковое | 40/25 |
| 5 и более |  | 15 или закрытие движения |
| Два негодных бруса подряд в зоне острия остряков |  | Движение закрывается |
| Выход подошвы рельса из реборд подкладок на брусьях, шт: | Направление движения | Допускаемая скорость, км/час |
| 3 | Прямое | Не более 60 |
|  | Боковое | Не более 25 км/ч |
| 4 | Прямое | Не более 40 |
|  | Боковое | Движение закрывается |
| 5 | Прямое | Движение закрывается |
| Величина стыковых зазоров в хвосте крестовины, мм: |  |
| более 20до 24 | не более 100 |
| более 24 до 30 | не более 60 |
| более 30 до 35 | не более 15 |
| более 35 | движение закрывается |

| Наличие зазора между боковой внутренней гранью головки рельса и кромкой шаблона КОР у начала остряка и на расстоянии 450 мм от начала остряка для стрелок М 1/22, 350 мм для М 1/18, 200мм для М 1/11 и 120 мм для М 1/6 | закрывается движение в противошерстном направлении |
| --- | --- |
| При просвете между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка на двух и более брусьях |
| На двух и более брусьях зазор между подошвой остряка, и подушкой в пределах участка прилегания к рамному рельсу |
| Отставание остряка от рамного рельса строганной частью измеряемое против второй соединительной тяги |
| от 4-6 мм включительно | 50 км/ч |
| от 6-8 мм | 25 км/ч |
| от 8-10 мм включительно | 15 км/ч |
| более 10 мм | движение закрывается |
| Обратное возвышение рельсов в переходных и закрестовинных кривых, мм: |
| 21 – 40 | не более 15 |
| более 40 | закрывается движение |

| Количество негодных брусьев в «кусте» | Направление | Допускаемая скорость, км/час |
| --- | --- | --- |
| 4 | Прямое | 60/40 |
| 5 |  | 40/25 |
| 6 и более |  | 15 или закрытие движения при ширине колеи более 1545 мм |
| 4 | Боковое | 40/25 |
| 5 и более |  | 15 или закрытие движения |
| Два негодных бруса подряд в зоне острия остряков |  | Движение закрывается |
| Выход подошвы рельса из реборд подкладок на брусьях, шт: | Направление движения | Допускаемая скорость, км/час |
| 3 | Прямое | Не более 60 |
|  | Боковое | Не более 25 км/ч |
| 4 | Прямое | Не более 40 |
|  | Боковое | Движение закрывается |
| 5 | Прямое | Движение закрывается |
| Величина стыковых зазоров в хвосте крестовины, мм: |  |
| более 20до 24 | не более 100 |
| более 24 до 30 | не более 60 |
| более 30 до 35 | не более 15 |
| более 35 | движение закрывается |

| Наличие зазора между боковой внутренней гранью головки рельса и кромкой шаблона КОР у начала остряка и на расстоянии 450 мм от начала остряка для стрелок М 1/22, 350 мм для М 1/18, 200мм для М 1/11 и 120 мм для М 1/6 | закрывается движение в противошерстном направлении |
| --- | --- |
| При просвете между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка на двух и более брусьях |
| На двух и более брусьях зазор между подошвой остряка, и подушкой в пределах участка прилегания к рамному рельсу |
| Отставание остряка от рамного рельса строганной частью измеряемое против второй соединительной тяги |
| от 4-6 мм включительно | 50 км/ч |
| от 6-8 мм | 25 км/ч |
| от 8-10 мм включительно | 15 км/ч |
| более 10 мм | движение закрывается |
| Обратное возвышение рельсов в переходных и закрестовинных кривых, мм: |
| 21 – 40 | не более 15 |
| более 40 | закрывается движение |